| CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES |  |
| --- | --- |
| MATERIAL / ITEM | ESPECIFICACIONES |
| POLIPROPILENO | - El polipropileno a utilizarse en la fabricación del mobiliario educativo deberá ser virgen y deberá contar con una garantía del fabricante, certificada demostrada con documentación. - La cubierta debe tener un espesor mínimo de pared de 5 mm y se inyectara en el color indicado en cada modelo. - Los bordes deber ser redondeados. - El polipropileno a utilizar deberá contar con aplicación de aditivo para protección UV y un aditivo Anti flama. - El acabado de la superficie del tablero de Polipropileno para nivel Inicial será completamente Liso – Mate (para facilitar el trabajo en la superficie con materiales porosos, como la plastilina y evitar se adhieran al tablero y sea de fácil limpieza) y para los demás niveles (primaria, secundaria y docente) tablero de Polipropileno con acabado Texturado fino en la superficie, suave al contacto y mate. |
| ESTRUCTURA METALICA | - Para la unión de todos los elementos metálicos de la estructura que se requiera, se empleara soldadura sistema M.I.G. de micro alambre que no deja escoria, previamente decapada. - Para la fabricación de la estructura de la Mesa debe ser acero fabricado bajo norma ASTM A-513 en láminas de acero 1,5 mm de espesor, calibre 16 (1.52 mm) y para la fabricación de la estructura de la silla, debe ser acero fabricado bajo norma ASTM A-513 en láminas de acero 1,2 mm de espesor, calibre 18 (1.21 mm) - Las piezas de los muebles deberán ser de acero tubular de sección cuadrada (para mesas) y redondo (para sillas), debidamente matizado como medida de seguridad. - El corte en los extremos o remate de patas (sin regatones) deben asentar paralelamente en el NPT (nivel de piso terminado) de manera que los regatones asienten también en forma paralela al piso. - El acabado de la estructura metálica deberá realizarse de acuerdo a los procesos indicados en la NTP 260.015 (6.3.2. ACABADO) |
| PINTURA ELECTROESTÁTICA Y PREPARACIÓN PREVIA DEL ACERO | - Los tubos deben recibir un baño de desengrase, un baño de desoxidación (decapado), un baño de reactivado, un baño de fosfatizado y un baño para el pasivo con el objeto de eliminar óxidos, escamas de óxido y grasas y estar preparado para recibir o impregnar una capa de pintura (en polvo), luego debe ser sometido a un proceso de secado para eliminar toda humedad interior y exterior, después de lo cual estará listo para el proceso de secado u horneado de la estructura de mesa previamente impregnada con pintura electroestática. La estructura metálica se terminará con pintura en polvo electroestática horneada a 200°C, según el color indicado, previo tratamiento completo de desengrasado, fosfatizado, y demás fases que permitan su correcto aplicado a través de un sistema electroestático con dureza y durabilidad superior o equivalente a espesores de 60-80 micras y horneadas a 200°C. |
| MELAMINE TROPICALIZADO | - Los Tableros Tropicalizados a utilizarse para la fabricación de los muebles deben ser de Aglomerado de madera impregnada de resinas fenólicas y recubierto en ambas caras con una película melamínica. - Entiéndase por Tableros a todas las planchas de Melamine en cada espesor según se especifique en los planos para la fabricación del mueble (tablero superior, laterales, estructura, repisas, puertas, zócalos, etc.) - La superficie debe ser limpia, resistente y no requerirá de acabado adicional. - Los tableros Tropicalizados presentan una coloración verde en su capa media, lo cual sirve para su identificación. - Los tableros para la fabricación de los muebles, deben ser resistentes a la Humedad y conservar sus propiedades físico-mecánicas en ambientes húmedos. - Los espesores de los Tableros a utilizarse se detallan en los planos de cada uno de los muebles. - El transporte de los Tableros es recomendable realizarlo en paquetes flejados para evitar el deslizamiento y roce entre ellos. - Para el trasporte en camión es recomendable no apilar más de dos paquetes en altura, amarrar firmemente los paquetes y conducir con precaución. - Para el almacenaje, se recomienda que los paquetes estén separados del suelo, así se evita el contacto con la superficie y la absorción de la humedad por los cantos, además se recomienda cubrir con lona o plástico si las condiciones ambientales son muy extremas. - Para los cortes en los Tableros, escoger la herramienta de corte de acuerdo a la densidad, espesor y / o dimensión del tablero. -Considerar el filo de los dientes cortadores y la geometría del diente. -Verificar Traba (inclinación y limpieza de los dientes (libres de resina u otro tipo de material). -Hacer un trazado previo al corte (uso de incisor). - Tener un sistema para eliminar o sacar el aserrín o polvo durante el corte. - Una velocidad de avance adecuada evita quemar el tablero lo cual generalmente ocurre por utilizar velocidades bajas de avance, al mantenerse la sierra en el mismo lugar oscureciéndose la superficie cortada - Procurar un buen apoyo, nivelar y anclar al piso la máquina de corte para no transferir vibraciones del motor al disco de corte. - Trabajar con Tornillos para unir cualquier tipo de tablero usado en forma común en mueblerías. - Según sea el espesor del tablero se escoge el diámetro y largo del tornillo, - se recomiendan los de cuerpo cilíndrico auto penetrantes tipo pija para madera. - Realizar siempre una perforación guía que sea un poco menor al diámetro del tornillo. - Se recomienda siempre hacer perforaciones, principalmente al trabajar los cantos del tablero. - Para los cantos hacer la perforación guía lo más posible centrada al canto del tablero para evitar debilitar alguna de sus caras. - Es importante seleccionar correctamente el tipo de tornillo, considerando el espesor del tablero y más si se va a aplicar sobre los cantos ya que se debe considerar usar un tornillo lo suficientemente delgado ya que uno grueso debilitaría las superficies del tablero. |

| MADERA ESTRUCTURAL | ESPECIE Todas las partes de la misma especie maderable |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Especies maderables para mobiliario escolar | Nombre científico |  | Densidad Básica (g/cm3) |
|  | AGUANOMASHA | Machaerium inundatum |  | 0.70 |
|  | ANDIROBA | Carapa guianenesis |  | 0.54 |
|  | CACHIMBO ROJO | Cariniana domestica |  | 0.59 |
|  | COPAIBA | Copaifera officinalis |  | 0.61 |
|  | DIABLO FUERTE o ROMERILLO | Prumnopitys harmsiana |  | 0.53 |
|  | HUAYRURO | Ormosia coccinea |  | 0.61 |
|  | LAGARTO CASPI | Calophyllum brasiliense |  | 0.56 |
|  | MASHONASTE | Clarisia racemosa |  | 0.56 |
|  | MISA COLORADA | Couratari guianensis |  | 0.52 |
|  | MOENA ALCANFOR | Ocotea aciphylla |  | 0.48 |
|  | MOENA AMARILLA | Aniba puchury-minor |  | 0.56 |
|  | MOENA BLANCA | Qualea Paraensis |  | 0.54 |
|  | TORNILLO | Cedrelinga cateniformis |  | 0.45 |
|  | REQUIA | Guarea kunthiana |  | 0.60 |
|  | ULCUMANO | Retrophyllum rospigliosii |  | 0.53 |
|  | SECADO |  |  |  |
|  | Madera debe ser secada a los contenidos de humedad de acuerdo al lugar de dotación del mobiliario escolar. |  |  |  |
|  | Lugar de dotación del mobiliario escolar |  | % Contenido de humedad |  |
|  | Costa norte y Lima |  | 10-12 |  |
|  | Costa sur y Sierra |  | 8-10 |  |
|  | Selva |  | 12-14 |  |
|  | DEFECTOS CRÍTICOS: |  |  |  |
|  | No se aceptaran piezas del mobiliario que tengan: Falla de compresión paralela en elementos estructurales y/o forma no correspondiente con el diseño y/o pudrición y/o presencia de insectos activos y/o rotura y/o rajaduras y/o Nudos muertos y/o con ensambles defectuosos y/o dimensiones que sobrepasen la tolerancia. (+/- 5mm) y/o grietas y/o trizado. |  |  |  |
|  | ACABADO |  |  |  |
|  | Barniz o laca transparente semi-mate no brillante. Espesor de acabado: Mínimo 3 capas de 60 micras cada una. |  |  |  |
|  | ENCOLADO |  |  |  |
|  | Mínimo 48% de sólidos. |  |  |  |

| ESPECIFICACIONES DE LOS ACABADOS Y COLORES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MATERIALES | NIVEL | BIEN | COLOR |
| METAL + POLIPROPILENO | INICIAL | ESTRUCTURA DE MESA Y SILLA | COLOR RAL 5022 (AZUL NOCHE) (**) |
|  |  | TABLERO DE LA MESA; RESPALDO Y ASIENTO DE LA SILLA | COLOR RAL 7035 (GRIS LUMINOSO) (**) |
|  | PRIMARIA 1° a 2° | ESTRUCTURA DE MESA Y SILLA | COLOR RAL 5022 (AZUL NOCHE) (**) |
|  |  | TABLERO DE LA MESA; RESPALDO Y ASIENTO DE LA SILLA | COLOR RAL 7035 (GRIS LUMINOSO) (**) |
|  | PRIMARIA 3° a 6° | ESTRUCTURA DE MESA Y SILLA | COLOR RAL 1018 (AMARILLO DE ZINC) (**) |
|  |  | TABLERO DE LA MESA; RESPALDO Y ASIENTO DE LA SILLA | COLOR RAL 7035 (GRIS LUMINOSO) (**) |
|  | SECUNDARIA 3° a 5° | ESTRUCTURA DE MESA Y SILLA | COLOR RAL 6001 (VERDE ESMERALDA) (**) |
|  |  | TABLERO DE LA MESA; RESPALDO Y ASIENTO DE LA SILLA | COLOR RAL 7035 (GRIS LUMINOSO) (**) |
|  | DOCENTE | ESTRUCTURA DE MESA Y SILLA | COLOR RAL 9005 (NEGRO INTENSO) (**) |
|  |  | TABLERO DE LA MESA; RESPALDO Y ASIENTO DE LA SILLA | COLOR RAL 7035 (GRIS LUMINOSO) |
|  |  | CAJONERA | COLOR RAL 7035 (GRIS LUMINOSO) |
| (**) Se puede aplicar un Color Similar dentro de la misma gama cromática con previa aprobación de la Entidad |  |  |  |